| 一、市政工程材料试验检测频率和取样方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验项目 |  |  | 检测类别 | 取样基数 | 取样方法、样品数量 | 执行标准 | 检测周期 |
| 混凝土原材料 | 水泥 |  | 见证取样 | 1、散装水泥：对于同一水泥厂家生产的同期出厂的同品种、同强度等级的水泥，一次运进的同一出厂编号的水泥为一批，但一批的量不超过500t。 2、袋装水泥：对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级的水泥，以一次运进的同一出厂编号的水泥为一批，但一批的总量不得超过200t。存放期超过3个月的水泥，必须按批进行复检。 | 1、散装水泥：所取水泥深度不超过2m时，每一个编号内采用散装水泥取样器随机取样，从20个以上不同部位取等量样品，总量至少20kg。 2、袋装水泥：随机的从不少于20袋中各取1kg等量水泥，经拌合均匀后，再从中称取不少于20kg水泥作为检验试样。 | GB 175-2007 | 5/32d |
|  | 砂 |  | 见证取样 | 同产地、同品种、同规格且连续进场的细骨料，每400m3或600t为一批，不足400m3或600t也按一批计，每批至少取样一次。 | 1、从料堆上取样时，取样部位应均匀分布，取样前应先将取样部位表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的碎石16份，组成一组样品。 2、从皮带运输机上取样时，应在皮带运输机机尾的出料处用接料器定时抽取碎石8份，组成一组样品。 3、在火车、汽车、货船上取样时，应从不同部位和深度抽取大致相等的碎石16份，组成一组样品。 4、总量不少于80kg。 | JGJ 52-2006 | 5d |
|  | 碎石 |  | 见证取样 | 同产地、同品种、同规格且连续进场的粗骨料，机械生产的每400m3或600t为一批，不足400m3或600t也按一批计；人工生产的每200m3或300t为一批，不足200m3或300t也按一批计，每批至少取样一次。 |  |  | 5d |
|  | 用于水泥混凝土的粉煤灰 |  | 见证取样 | 以连续供应的200t相同等级、相同种类的粉煤灰为一批，不足200t也按一批计。 | 取样应有代表性，可连续取，也可从10个以上不同部位等量取样，总量至少20kg。 | GB/T 1596-2005 | 7d |
|  | 用于水泥和水泥混凝土中的矿渣粉 |  | 见证取样 | 同品种、同等级且连续进场的矿物掺合料，每200t为一批，不足200t时，也按一批计。 | 取样应有代表性，可连续取样，也可以在20个以上部位取等量样品，总量至少20kg。 | GB/T 18046-2008 | 32d |
|  | 混凝土外加剂 |  | 见证取样 | 掺量大于1%（含1%）同品种的外加剂每100t为一检验批，掺量小于1%的外加剂每50t为一检验批。不足100t或50t的也应按一个批量计。 | 每个批号取样应充分混匀，分成两等份。每个批号取样量不少于0.2t水泥所需要的外加剂量，每份不少于2kg。 | GB 8076-2008 | 32d |
|  | 速凝剂 |  | 见证取样 | 每20t为一批，不足20t也按一批计。 | 一批应于16个不同点取样，每个点取样不少于250g，每份不少于4kg。 | JC/T477-2005 | 32d |
|  | 膨胀剂 |  | 见证取样 | 日产量超过200t时，以不超过200t为一编号，不足200t时，以日产量为一编号。 | 取样应具有代表性，可连续取，也可从20个以上不同部位取等量样品，每份不少于10kg。 | GB/T23439-2009 | 32d |
|  | 防冻剂 |  | 见证取样 | 同一品种的防冻剂，每50t为一批，不足50t也可作为一批。 | 取样应具有代表性，可连续取，也可从20个以上不同部位取等量样品。液体防冻剂取样时应注意从容器的上、中、下三层分别取样，每批取样量不少于0.15t水泥所需要的防冻剂量，每份不少于2kg。 | JC/T 475-2004 | 65d |
| 混凝土 | 抗压强度 |  | 见证取样 | 用于检查混凝土强度的试件，应在混凝土浇筑地点随机取样： 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配比的混凝土，取样不得少于1次； 2、每工作班拌制的同配比混凝土不足100盘时，取样不得少于1次； 3、每次取样应至少留置1组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 | 一组三块，试块尺寸150×150×150（mm）或 100×100×100（mm） | GB/T 50081-2002 | 3天 |
|  | 抗渗性 |  | 见证取样 | 混凝土数量小于250m3，应制作抗渗试件1组；250～500m3，应制作2组抗渗试件。 | 一组六块，试块尺寸175×185×150（mm） | GB/T 50082-2009 | 5天 |
|  | 抗冻性 |  | 见证取样 | 混凝土数量小于250m3，应制作抗冻试件1组，250～500m3，应制作2组抗冻试件。 | 一组三块，试块尺寸100×100×400（mm） | GB/T 50082-2009 | F150：25天；F200：32天；F300：45天。 |
|  | 混凝土抗折（抗弯拉）强度 |  | 见证取样 | 1、每100m3的同配合比的混凝土，取样1次；不足100m3时按1次计； 2、每次取样应至少留置1组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 | 一组三块，试块尺寸150×150×550（mm）或 100×100×400（mm） | GB/T 50081-2002（JTG E30-2005） | 3天 |
| 砖 | 烧结普通砖 |  | 见证取样 | 3.5万～15万块为一批，不足3.5万块按一批计。 | 强度试验抽取10块，冻融试验抽取10块。 | GB/T 5101-2003 | 强度5d，加冻融10d |
|  | 混凝土路面砖 |  | 见证取样 | 同一类别、同一规格、同一等级，每2万块为一批，不足2万块也按一批计。混凝土路面砖GB 28635-2012规定铺装3000m2为一检验批。 | 按随机抽样法从外观质量及尺寸检验合格的试件中抽取30块路面砖（其中5块备用） | GB/T 28635-2012 | 强度5d，加冻融15d |
|  | 透水路面砖和透水路面板 |  | 见证取样 | 以用同一批原材料、同一生产工艺生产、同标记的1000m2透水块材为一批，不足1000m2者亦按一批计。 | 强度试验抽取5块，冻融试验抽取10块，透水系数3块。 | GB/T 25993-2010 | 强度5d，加冻融15d |
| 钢筋及焊接 | 钢筋原材：拉伸、冷弯 |  | 见证取样 | 1、同一炉号，同一品牌，同一规格，每60t为一检验批，超过60t的部分，每增加40t增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 2、同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋，每60t为一检验批，不足60t也按一检验批计。 | 7根500mm，2根400mm，端部磨平 | GB 1499.2-2007 GB 1499.1-2008 | 3天 |
|  | 钢筋重量偏差 |  |  |  |  |  |  |
|  | 焊接 | 搭接焊 | 见证取样 | 以300个同接头型式，同钢筋级别的接头作为一批。 | 3根500～550(mm) | JGJ18-2012 | 3天 |
|  |  | 闪光对焊 | 见证取样 |  | 6根500～550(mm) |  | 3天 |
|  | 钢筋机械连接 |  | 见证取样 | 1、同等级、同型式、同规格接头，应以500个为一个检验批，不足500个也按一批计 2、同条件下经外观检查合格的机械连接接头，应以300个位一批，不足300个也按一批计。 | 3根500～550(mm) | JGJ107-2016 | 3天 |
| 预应力钢绞线 | 钢绞线 | 力学性能 | 见证取样 | 同一生产厂家、同一规格、同一牌号、同一生产工艺捻制，每批次进场检验一次，每检验批代表数量不得超过60t。 | 从每批钢绞线中任取3盘，并从每盘所选用的钢绞线正常部位截取1根试样，共取3根，每根长1米 | GB/T14370-2015 | 3天 |
|  |  | 松弛 | 见证取样 | 每一合同批（即一个订货合同的总量）不小于1根 | 从每任意盘所选用的钢绞线正常部位截取1根试样，试样长1.2米 |  | 3天 |
|  | 锚、夹具硬度 |  | 见证取样 | 同种原材料和同一生产工艺条件下，不超过1000套为一验收批 | 从每批中抽取5%的锚具（夹片）且不少于5套 |  | 3天 |
|  | 静载锚固性能 |  | 见证取样 | 大桥、特大桥等重要工程，重量证明文件不齐全、不正确或质量有疑点的锚具需要做静载锚固性能试验；一般中、小桥使用的锚具，其静载锚固性能可由锚具生产厂提供试验报告。 | 应在外观检查和硬度检验均合格的锚具中抽取样品，从同批锚具中抽取6套锚具组成3组预应力锚具组装件，进行静载锚固性能试验，钢绞线长4.5米。 |  | 5天 |
| 道路材料 | 回填土 |  | 见证取样 | / | 150kg | JTG E40-2007 | CBR15天，界限含水率7天 |
|  | 石灰 |  | 见证取样 | 按进厂批次，每批次抽查1次； | 1、建筑消石灰：从样本中随机抽取10袋样品，总量不少于1kg； 2、建筑生石灰：从不同部位选取，取样点不少于25个，每个点不少于2kg，混合均匀后缩分到4kg；3、生石灰取样总量不少于24kg，生石灰粉或消石灰粉取样总量不少于5kg，将所取份样均匀混合好后，采用四分法将其缩分到生石灰不少于9kg，生石灰粉或消石灰粉不少于1kg。 | JTG E51-2009 | 7d |
|  | 粉煤灰（用于道路） |  | 见证取样 | 按进场批次，每批次抽查一次。 | 散装灰不同部位取15份试样，每份不少于1kg。 | JTG E51-2009 | 7d |
|  | 细集料 |  | 见证取样 | 600t或者400m3 | 20kg | JTG E42-2005 | 5天 |
|  | 粗集料 |  | 见证取样 | 600t或者400m3 | 80kg | JTG E42-2005 | 5天 |
|  | 沥青 |  | 见证取样 | 1、粘稠沥青：按同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的沥青（石油沥青每100t为一批，改性沥青每50t为一批），每批抽检1次。2、乳化沥青按进场批次。 | 粘稠沥青或固体沥青不少于4kg，沥青乳液不少于4L。 | JTG E20-2011 | 5天 |
|  | 矿粉 |  | 见证取样 | 100t | 散装：采用取样器随机取样，从10个以上不同部位取等量样品，总量至少6kg。 袋装：随机从不少于10袋中各取等量矿粉，经拌和均匀后，再从中称取不少于6kg作为检验试样。 | JTG E42-2005 | 5天 |
|  | 沥青混合料 |  | 见证取样 | 每日、每品种检查1次。 | 20kg | JTG E20-2011 | 5天 |

注意：

1、抗渗试件拆模后，应用钢丝刷刷净两端面的水泥浆膜。

2、成型抗冻试件时，不得采用机油等憎水性脱模剂（因为会显著影响试件的抗冻性能）；抗冻试件在标准养护室内或同条件养护的抗冻试件应在养护龄期24d之前送至实验室进行试验（因为进行抗冻试验前四天试件要进行泡水处理）。

3、闪光对焊试件受压面的金属毛刺和镦粗变形部分去至与母材外表面齐平。

二、市政工程现场检测频率和试验方法

| 根据市政道路施工工序，现按照路基—水稳层—沥青层的施工顺序，现场检测内容如下表所示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  | 检测方法/内容 |  | 取样基数 | 样品数量 | 执行标准 | 检测周期 | 备注 |
| 路基 | 土工 |  | 击实 |  | 5000m2 | 50kg | JTG E40-2007 | 7天 | 至少需在现场检测压实度之前五天试验 |
|  | 路基 | 压实度 | 灌砂法、灌水法或环刀法 |  | 1000m2、每压实层抽检3个点 | 现场检测 | JTG E60-2008 | 野外试验后3天 | / |
|  |  | 弯沉 | 贝克曼梁弯沉仪检测 |  | 每车道、每20m一个点 | 现场检测 | JTG E60-2008 | 野外试验后3天 | 需配置检测车：后轴重100kN/胎压0.7MPa、后轮间距能放置贝克曼梁弯沉仪 |
|  | 路肩 | 压实度 | 灌砂法、灌水法或环刀法 |  | 每100米、每侧各抽检1点 | 现场检测 | JTG E60-2008 | 野外试验后3天 | / |
|  | 人行道 | 压实度 | 灌砂法、灌水法或环刀法 |  | 每100米、每侧各抽检2点 | 现场检测 | JTG E60-2008 | 野外试验后3天 | / |
| 基层 | 配合比 | 无机结合料稳定材料配合比 |  |  | 同种材料，同一规格型号一次 | 每种原材料各50kg | JTG T F20-2015 | 20天 | 需在摊铺水稳之前至少20天委托试验，使用材料按照表一检测。 |
|  | 施工 过程 | 七天无侧限抗压强度 |  | 现场取样室内实验 | 每2000m2抽检1组 | 120kg | JTG E51-2009 | 10天 | 拌和好1小时之内送到实验室 |
|  |  | 灰剂量 |  | 滴定法 | 每拌和作业段检验不少于1次，并不少于1000m2 | 10kg | JTG E51-2009 | 3天 | 拌和好1小时之内送到实验室或者现场检测 |
|  |  | 压实度 |  | 灌砂法、灌水法 | 1000m2、每压实层抽检1个点 | 现场检测 | JTG E40-2007 | 野外试验后3天 | / |
|  | 施工弯成7天后 | 弯沉 |  | 贝克曼梁弯沉仪检测 | 每车道、每20m一个点 | 现场检测 | JTG E60-2008 | 野外试验后3天 | 同路基弯沉 |
|  |  | 厚度 |  | 钻芯法 | 1000m2平方1个点 | 现场检测 | JTG E60-2008 | 野外试验后3天 | / |
| 面层 | 配合比 | 沥青混凝土配合比设计 |  |  | 同种材料，同一规格型号一次 | 每种原材料各50kg | JTG F40-2004 | 30天 | 需在摊铺沥青之前至少30天委托试验，使用材料按照表一检测。 |
|  | 施工 过程 | 沥青混合料 |  | 密度、沥青含量、矿料级配、马歇尔稳定度、流值 | 每日、每品种检查1次 | 20kg | JTG E20-2011 | 5天 | / |
|  | 施 工 后 | 弯沉 |  | 贝克曼梁弯沉仪检测 | 每车道、每20m一个点 | 现场检测 | JTG E60-2008 | 野外试验后3天 | 同路基弯沉 |
|  |  | 压实度 |  | 钻芯法、刨坑法 | 1000m21个点 | 现场检测 | JTG E60-2008 | 野外试验后3天 | / |
|  |  | 厚度 |  | 钻芯法、刨坑法 | 1000m21个点 | 现场检测 | JTG E60-2008 | 野外试验后3天 | / |
|  |  | 构造深度 |  | 铺砂法 | 每车道1000m21个点 | 现场检测 | JTG E60-2008 | 野外试验后3天 | / |
|  |  | 平整度 |  | 3米直尺法 | 每200m测2处，每处10尺 | 现场检测 | JTG E60-2008 | 野外试验后3天 | / |
|  |  |  |  | 平整度仪法 | 全线 | 现场检测 | JTG E60-2008 | 野外试验后3天 | / |
|  |  | 渗水系数 |  | 渗水系数测试方法 | 每200米测一处 | 现场检测 | JTG E60-2008 | 野外试验后3天 | / |
|  |  | 水泥混凝土路面弯拉强度 |  | 抗弯拉强度 | 每100m3同配比取一次，不足按1次计，每次至少1组标样试件 | 1组三块（标准试件：非标准试件： | GB/T50081-2002 | 3天 | / |
|  |  | 铺砌式面层砂浆强度 |  | 砂浆强度 | 同一配合比，每1000m21组，不足1000m2取1组 | 1组三块 | JGJ/T70-2009 | 3天 | / |
| 人行道 |  | 压实度 |  | 灌砂法、灌水法或环刀法 | 每100米查2点 | 现场检测 | JTG E60-2008 | 野外试验后3天 | / |
|  |  | 砂浆强度 |  | 砂浆强度 | 同一配合比，每1000m21组，不足1000m2取1组 | 1组三块 | JGJ/T70-2009 | 3天 | / |
|  |  | 沥青混合料 |  | 密度、沥青含量、矿料级配、马歇尔稳定度、流值 | 每日、每品种检查1次 | 20kg | JTG E20-2011 | 5天 | / |